角钢理论重量表

钢材理论重量计算的计量单位为公斤（ kg ）。其基本公式为：中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ W （重量， kg ） = F （断面积 mm2 ）× L （长度， m ）×ρ（密度， g/cm3 ）× 1/1000钢的密度为： 7.85g/cm3 ，各种钢材理论重量计算公式如下： 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ 名称（单位） 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ 计算公式 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ 符号意义 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ 计算举例 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ 等边角钢中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ （kg/m） 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ W= 0.00785 ×[d （2b ?C d ）+0.215 （R2 ?C 2r 2 ）] 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ b= 边宽中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ d= 边厚中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ R= 内弧半径中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ r= 端弧半径 中国钢管信息港【本文来自:中国钢管信息港 http://www.zgggxxg.cn/ 】中国钢管信息港,钢管行业第一门户网站！ 求 20 mm × 4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出 4mm × 20 mm 等边角钢的R 为3.5 ，r 为1.2 ，则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×（2 ×20 ?C 4 ）+0.215 ×（3.52 ?C 2 ×1.2 2 ）]= 1.15kg 角钢理论重量表型号 尺寸（毫米） 理论重量 （公斤/米） 边宽（b） 边厚（b） 2 20 3 0.889 20 4 1.145 2.5 25 3 1.124 25 4 1.459 3 30 3 1.373 30 4 1.786 4 40 3 1.852 40 4 2.422 5 50 4 3.059 50 5 3.770 6.3 63 5 4.822 63 6 5.721 7 70 6 6.406 70 7 7.398 7.5 75 7 7.976 75 8 9.030 8 80 7 8.525 80 8 9.658 9 90 8 10.946 90 10 13.476 10 100 8 12.276 100 10 15.120 12.5 125 10 19.133 125 12 22.696 14 140 10 21.488 140 12 25.522 16 160 12 29.391 160 14 33.987 160 16 38.518