|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工字钢规格重量表** | | | | | |
| **工字钢型号** | **尺寸（mm）** | | | **截面面积（cm2）** | **重量（kg/m）** |
| **高** | **腿宽** | **腹厚** |
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 14.3 | 11.2 |
| 12 | 120 | 74 | 5 | 17.8 | 14 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 21.5 | 16.9 |
| 16 | 160 | 88 | 6 | 26.1 | 20.5 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 30.6 | 24.1 |
| 20A | 200 | 100 | 7 | 35.5 | 27.9 |
| 20B | 200 | 102 | 9 | 39.5 | 31.1 |
| 22A | 220 | 110 | 7.5 | 42 | 33 |
| 22B | 220 | 112 | 9.5 | 46.4 | 36.4 |
| 24A | 240 | 116 | 8 | 47.7 | 37.4 |
| 24B | 240 | 118 | 10 | 52.6 | 41.2 |
| 27A | 270 | 122 | 8.5 | 54.6 | 42.8 |
| 27B | 270 | 124 | 10.5 | 60 | 47.1 |
| 30A | 300 | 126 | 9 | 61.2 | 48 |
| 30B | 300 | 128 | 11 | 67.2 | 52.7 |
| 30C | 300 | 130 | 13 | 73.4 | 57.4 |
| 36A | 360 | 136 | 10 | 76.3 | 59.9 |
| 36B | 360 | 138 | 12 | 83.5 | 65.6 |
| 36C | 360 | 140 | 14 | 90.7 | 71.2 |
| 40A | 400 | 142 | 10.5 | 86.1 | 67.6 |
| 40B | 400 | 144 | 12.5 | 94.1 | 73.8 |
| 40C | 400 | 146 | 14.5 | 102 | 80.1 |